附件

3批次不合格药品包装材料名单

| 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验 结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注射用无菌粉末用覆全氟乙丙烯膜溴化丁基橡胶塞 | 安徽华峰医药橡胶有限公司 | G1606010B | φ20mm | 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 安徽华峰医药橡胶有限公司企业药品包装容器（材料）标准Q/HF.J007-03-2015《注射用无菌粉末用覆全氟乙丙烯膜溴化丁基橡胶塞》 | 不合格 | [鉴别]（（1）溴化丁基橡胶A） | 中国食品药品检定研究院 |
| 口服固体药用聚丙烯瓶 | 昆明富盛高品塑料有限责任公司 | 201605001 | 8ml无色指头瓶 | 云南腾冲制药股份有限公司 | 国家药包材标准YBB00112002-2015《口服固体药用聚丙烯瓶》 |  | [溶出物试验]（不挥发物） |  |
| 药用铝箔 | 黑龙江同禹药品包装股份有限公司 | YB160406 | 0.024×145 | 黑龙江同禹药品包装股份有限公司 | 《国家药包材标准》（YBB00152002-2015） |  | [溶出物试验]（易氧化物） | 吉林省药品检验所 |